## D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek, kratek, zaworów

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych  w ramach przebudowy drogi powiatowej (dawna dr. woj. nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec) na łącznej długości 1,530 km w m. Radomyśl Wielki

## 1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek, krat, zaworów.

## 1.4. Określenia podstawowe

- Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej eksploatacji kanału.

- Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji i przewietrzania.

- Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

- Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

- Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.

- Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

1.6. Kod i nazwa robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45 23 31 20-6: Roboty w zakresie budowy dróg.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

## 2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej kratek, studzienek, zaworów

Parametry techniczne włazów bezkołnierzowych:

Właz kanałowy klasa D400, z żeliwa szarego, okrągły, korpus H 160 mm obetonowany, pokrywa wypełniona betonem, bez wentylacji, z wkładką. Waga włazu min.170 kg

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego | Właściwości użytkowe: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcja na ogień |  | A1 |  |
| Nośność |  |  |  |
| -powierzchnia nośna korpusu |  | Pb ≤7,5 N/mm2 |  |
| -nośność |  | 400 kN |  |
| -trwałe odkształcenie |  | ≤0,2 mm. |  |
| Zabezpieczenie pokryw |  |  |  |
| -przez masę na jednostkę powierzchni |  | min 308 kg/m2 |  |
| Bezpieczeństwo dzieci |  | Pokrywa min 90 kg |  |
| Odporność na poślizg |  | Wypełnienie betonowe |  |
| Waga min. 170kg |  |  |  |

Montaż włazu bezkołnierzowego przy remoncie lub budowie nowej drogi

- Właz bezkołnierzowy należy zamontować po ułożeniu bitumicznej warstwy wyrównawczej lub wiążącej do niwelety tej warstwy.

- Komin pod włazem odbudować przy użyciu zaprawy szybkowiążącej i pierścieni betonowych zbrojonych prętem, układanych kolejno jeden na drugim z zachowaniem dylatacji pomiędzy nimi, pierścienie należy zalać zaprawą szybkowiążącą po uprzednim włożeniu szalunku rozporowego metalowego lub pneumatycznego, używana zaprawa szybkowiążąca powinna posiadać znak CE, certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji oraz deklarację właściwości użytkowych, niekurczliwa i mrozoodporna, spełniająca parametry na ściskanie:po 60 min – min. 10 MPa, po 24 h – min. 60MPa,  po 7 dniach  – min. 90 MPa, po 28 dniach  – min. 100 MPa,

- Na odbudowanym kominie położyć właz równo z warstwą wyrównawczą lub wiążącą , a następnie odtworzyć warstwę asfaltu wokół włazu.

- Przed układaniem warstwy ścieralnej na właz należy ułożyć płytę stalową zabezpieczającą.

- Bezpośrednio po ułożeniu warstwy ścieralnej i zawalcowaniu masy należ usunąć płytę zabezpieczającą.

- Regulację włazu do warstwy ścieralnej wykonać następnego dnia za pomocą spalinowego podnośnika hydraulicznego. Po podniesieniu włazu do warstwy ścieralnej szczelinę pod włazem uzupełniamy zaprawą szybkowiążącą po uprzednim włożeniu szalunku rozporowego metalowego lub pneumatycznego.

Parametry techniczne wpustów ściekowych:

Wpust ściekowy klasa D400, 400x600, korpus H 150 mm z 3/4 kołnierza z zawiasem i ryglem.

Waga wpustu min.100 kg

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego | Właściwości użytkowe: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcja na ogień |  | A1 |  |
| Nośność |  |  |  |
| -powierzchnia nośna korpusu |  | Pb ≤7,5 N/mm2 |  |
| -nośność |  | 400 kN |  |
| -trwałe odkształcenie |  | ≤0,2 mm. |  |
| Zabezpieczenie pokryw |  |  |  |
| - przez masę na jednostkę powierzchni |  | min 257 kg/m2 |  |
| Bezpieczeństwo dzieci |  | Ruszt min 58 kg. |  |
| Odporność na poślizg |  | Wypukłość wzorów |  |
| Waga min. 100kg |  |  |  |

- Regulację wpustów ściekowych należy wykonać przy użyciu zaprawy szybkowiążącej i pierścieni betonowych zbrojonych prętem o parametrach jak w przypadku włazów bezkołnierzowych.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej

- Wykonawca przystępujący do przypowierzchniowej regulacji pionowej kratek, pokryw studni i studzienek oraz zaworów urządzeń podziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- spalinowy podnośnik hydrauliczny do regulacji włazów bezkołnierzowych,

- piły tarczowej,

- młota pneumatycznego,

- sprężarki powietrza,

- dźwigu samochodowego,

- zagęszczarki wibracyjnej,

- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Wykonanie regulacji pionowej kratek, studzienek, zaworów

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej kratek, studzienek, zaworów, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera, obejmuje:

- zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia podziemnego,

- rozebranie nawierzchni wokół urządzenia:

- ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp.,

- rozebranie uszkodzonej górnej części urządzenia (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, kręgów podporowych itp.),

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,

- podjęcie decyzji o sposobie regulacji i wykorzystaniu istniejących materiałów,

- sprawdzenie stanu konstrukcji urządzenia i oczyszczenie jego górnej części (np. nasady wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków,

- w przypadku niewielkiej różnicy wysokości - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku większej różnicy wysokości - wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania,

- osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową.

W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu studzienki, kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy należy określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

## 5.3. Ułożenie nowej nawierzchni

Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób identyczny ze stanem przed przebudową.

Do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, nadający się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Inżyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie wokół komina i kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych powinny być pokryte asfaltem.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania wykonanych robót

- Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

- wygląd zewnętrzny wykonanej regulacji w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia nawierzchni typu kostkowego,

- poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest 1 szt. wykonanej regulowanej studzienki, kratki, zaworu.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  STWiORB D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania regulacji pionowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- roboty rozbiórkowe,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie regulacji studzienki, kratki, zaworu,

- ułożenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.