D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                                     z wykonaniem warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 184 R  od km 0+930 do km 1+460 w m. Podole.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują zasady prowadzenia Robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego AC.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.

    - 1.4.4. Warstwa ścieralna – jest to górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów.

    - 1.4.5. Warstwa wiążąca – jest to warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.

1.4.6. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.7. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.9. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

1.4.10. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

    - 2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, należy stosować kruszywa mineralne zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i „WT-1 Kruszywa 2010".

W tablicach nr 1¸3 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

    - Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

| Lp. | Właściwości kruszywa | Wymagania wobec materiałów dla KR3÷4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż: | GC 85/20 |
| 2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: | G20/17,5 |
| 3 | Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 kategoria nie wyższa niż: | f2 |
| 4 | - Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4, kategoria nie wyższa niż: | FI25 lub SI25 |
| 5 | - Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: | C50/10 |
| 6 | - Odporność kruszywa na rozdrabnianie według PN-EN 1097-2, rozdz. 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyższa niż: | LA30 |
| 7 | - Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 | deklarowana przez producenta |
| 8 | - Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3 | deklarowana przez producenta |
| 9 | - Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 | WA24 deklarowana |
| 10 | - Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria nie wyższa niż: | F2 |
| 11 | - „Zgorzel słoneczna" bazaltu według PN-EN 1367-3, kategoria: | SBLA |
| 12 | - Skład chemiczny- uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3 | deklarowana przez producenta |
| 13 | - Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: | mLPC 0,1 |
| 14 | - Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 19.1 | wymagana odporność |
| 15 | - Rozpad związków żelaza w kruszywie z zużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 19.2 | wymagana odporność |
| 16 | - Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN 1744-1 p.19.3; kategoria nie wyższa niż: | V3,5 |

    - Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do      D≤8mm do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

| Lp. | Właściwości kruszywa | Wymagania wobec materiałów dla KR3÷4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria | GF 85 |
| 2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: | GTC20 |
| 3 | Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 kategoria nie wyższa niż: | f10 |
| 4 | - Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: | MBF10 |
| 5 | - Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: | ECS deklarowana |
| 6 | - Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 | deklarowana przez producenta |
| 7 | - Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 | WA24 deklarowana |
| 8 | - Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: | mLPC 0,1 |

    - Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

| Lp. | Właściwości kruszywa | Wymagania wobec materiałów dla KR3÷4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria | GF 85 i GA85 |
| 2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: | GTC20 |
| 3 | Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 kategoria nie wyższa niż: | f16 |
| 4 | - Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: | MBF10 |
| 5 | - Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: | ECS 30 |
| 6 | - Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 | deklarowana przez producenta |
| 7 | - Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 | WA24 deklarowana |
| 8 | - Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: | mLPC 0,1 |

W tablicach nr 4¸5 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

    - Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

| Lp. | Właściwości kruszywa | Wymagania wobec materiałów dla KR3÷4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż: | GC 85/20 a) |
| 2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: | G25/15 |
| 3 | Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 kategoria nie wyższa niż: | f2 |
| 4 | - Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4, kategoria nie wyższa niż: | FI20 lub SI20 |
| 5 | - Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: | C95/1 |
| 6 | - Odporność kruszywa na rozdrabnianie według PN-EN 1097-2, rozdz. 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyższa niż: | LA30 |
| 7 | - Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż: | - PSVdeklarowane - (nie mniej niż 48) |
| 8 | - Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 | deklarowana przez producenta |
| 9 | - Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3 | deklarowana przez producenta |
| 10 | - Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 | WA24 deklarowana |
| 11 | - Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, - kategoria nie wyższa niż: | FNaCl7 |
| 12 | - „Zgorzel słoneczna" bazaltu według PN-EN 1367-3, kategoria: | SBLA |
| 13 | - Skład chemiczny- uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3 | deklarowana przez producenta |
| 14 | - Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: | mLPC 0,1 |
| 15 | - Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 19.1 | wymagana odporność |
| 16 | - Rozpad związków żelaza w kruszywie z zużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 19.2 | wymagana odporność |
| 17 | - Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN 1744-1 p.19.3; kategoria nie wyższa niż: | V3,5 |
| a) D/d < 4 |  |  |

    - Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do      D≤8mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

| Lp. | Właściwości kruszywa | Wymagania wobec materiałów dla KR3÷4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria | GF 85 i GA85 |
| 2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: | GTC20 |
| 3 | Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 kategoria nie wyższa niż: | f16 |
| 4 | - Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: | MBF10 |
| 5 | - Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: | ECS 30 |
| 6 | - Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 | deklarowana przez producenta |
| 7 | - Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 | WA24 deklarowana |
| 8 | - Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: | mLPC 0,1 |

Grysy bazaltowe nie powinny wykazywać oznak zgorzeli słonecznej i zmian natury chemicznej - wymagane badanie kruszywa pod kątem występowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadza się metodą gotowania zgodnie z metodą określoną w normie PN-EN 1367-03. Do badania zgorzeli można stosować inne metody, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

    - 2.3. Asfalt drogowy

    - 2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania

Niniejsza SST uwzględnia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dostępne w kraju.

Do warstwy wiążącej należy stosować asfalt drogowy 35/50 (dla KR3÷KR6), natomiast do warstwy ścieralnej asfalt drogowy 50/70 (dla KR3÷KR6), spełniający wymagania podane w tablicy 6 według normy PN-EN-12591

    - Tablica 6. Wymagania wobec asfaltów drogowych gatunku 35/50 i 50/70, wg PN-EN-12591

| Lp. | Właściwość | Asfalt 35/50 | Asfalt 50/70 | Metoda badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penetracja w 25ºC, 0,1 mm | 35÷50 | 50÷70 | PN-EN-1426 |
| 2 | - Temperatura mięknienia, ºC | 50÷58 | 46÷54 | PN-EN-1427 |
| 3 | Temperatura zapłonu, nie mniej niż, ºC | 240 | 230 | PN-EN ISO 2592 |
| 4 | - Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, % | - 53 | - 50 | PN-EN-1426 |
| 5 | - Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż, % m/m | - 0,5 | - 0,5 | PN-EN-12607-1 |
| 6 | - Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż, ºC | - 8 | - 9 | PN-EN-1427 |
| 7 | - Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, % m/m | - 99 | - 99 | PN-EN-12592 |
| 8 | - Lepkość dynamiczna w 60ºC, nie mniej niż, Pa*s | - 225 | - 145 | PN-EN-12596 |
| 9 | - Temperatura łamliwości wg Frassa, nie więcej niż, ºC | - -5 | - -8 | PN-EN-12593 |
| 10 | - Indeks penetracji | -1,5÷+0,7 | -1,5÷+0,7 | Załącznik A |
| 11 | - Lepkość kinematyczna w 135ºC, nie mniej niż, mm2/s | 370 | 295 | PN-EN-12595 |

Temperatury technologiczne dotyczące wytwarzania i układania mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym temperatury minimalna i maksymalna dla asfaltu), oraz temperatury zagęszczania próbek wg metody Marshalla muszą być podane przez Producenta asfaltu.

Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i stanowić będzie integralną część niniejszej SST.

    - 2.4. Wypełniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorąco należy stosować wypełniacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i „WT-1 Kruszywa2010".

W tablicy nr 7 podano wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego.

    - Tablica 5. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego

| Lp. | Właściwości kruszywa | Wymagania wobec materiałów dla KR3÷4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie według PN-EN 933-1 | zgodnie z tabl.24 w PN-EN-13043 |
| 2 | - Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: | MBF10 |
| 3 | Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: | 1% (m/m) |
| 4 | - Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 | deklarowana przez producenta |
| 5 | - Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według - PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: | V28/45 |
| 6 | - Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: | - ΔR&B8/25 |
| 7 | - Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż: | WS10 |
| 8 | - Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2 kategoria nie niższa niż: | CC70 |
| 9 | - Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana kategoria: | Kadeklarowana |
| 10 | - „Liczba asfaltowa" według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: | BNdeklarowana |

Zawartość węglanu wapnia CaCO3 w skale stanowiącej surowiec do produkcji wypełniacza powinna być nie mniejsza niż 70%.

    - 2.5. Środek adhezyjny

Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego i asfaltu. Ocenę przyczepności należy określić na podstawie badania według PN-EN 12697-11 metoda C, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne wymiary w przypadku braku

    - wymiaru podstawowego). Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co najmniej 80%.

Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają odpowiedni dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie drogowym, wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub inną notyfikowaną jednostkę. Wytwórnia mieszanek mineralno-bitumicznych powinna być wyposażona w automatyczny system dozowania środka adhezyjnego

    - 2.6. Dostawy materiałów

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".

Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej.

Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści według PN-EN-45014, wydaną przez dostawcę.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego („rozcielaczy”),

- skrapiarek,

- walców lekkich, średnich i ciężkich,

- walców stalowych gładkich,

- walców ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,

- samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [3].

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bębnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu, zaakceptowanych przez Inżyniera.

4.2.2. Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje się samochody samowyładowcze posiadające pokrowce brezentowe zapewniające utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

Ładowność i ilość środków transportowych powinna być tak dobrana aby zapewnić ciągłą pracę układarki a jednocześnie nie dopuścić do zbyt długiego przestoju przed wyładowaniem i wbudowaniem mieszanki asfaltowej.

Transport powinien być zorganizowany w taki sposób aby nie dopuścić do spadków temperatury przewożonej mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania poniżej 10% temperatury wyjściowej.

Powierzchnia wewnętrzna skrzyni samochodów przed załadunkiem musi być spryskana środkami zapobiegającymi przyklejaniu się mieszanki.

Skrzynie samochodów wywrotek muszą być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozładunku, kiedy układarką pcha przed sobą samochód.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Receptę MMA należy wykonać przed rozpoczęciem produkcji mieszanki oraz przy każdej zmianie dostawcy lub złoża materiału jak również po stwierdzeniu w trakcie badań kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Inspektor Nadzoru może również zażądać ponownego zaprojektowania składu mieszanki w wypadku wątpliwości, co do prawidłowości sposobu jej ustalenia.

Projektowanie składu betonu asfaltowego i właściwości zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010":

Do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej należy stosować kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 8.

Tablica 8. Materiały do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej

| L.p. | Materiał | Kategoria ruchu KR3÷KR4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mieszanka mineralno- asfaltowa o wymiarze D, [mm] | 16 |
| 2 | Lepiszcza asfaltowe a) | 35/50 |
| 3 | Kruszywa mineralne | Tablice 8, 9, 10, 11 WT-1 Kruszywa 2010 |
| a) na podstawie aprobat technicznych mogą być stosowane także inne lepiszcza nienormowe |  |  |

Do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej należy stosować kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 9.

Tablica 9. Materiały do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej

| L.p. | Materiał | Kategoria ruchu KR3÷KR4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mieszanka mineralno- asfaltowa o wymiarze D, [mm] | 11 |
| 2 | Lepiszcza asfaltowe a) | 50/70 |
| 3 | Kruszywa mineralne | Tablice 12, 13, 14, 15 WT-1 Kruszywa 2010 |
| a) na podstawie aprobat technicznych mogą być stosowane także inne lepiszcza nienormowe |  |  |

    - 5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy wiążącej, podano w tablicy nr 10.

Tablica 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego                do warstwy wiążącej

| Lp. | Właściwość | Przesiew % (m/m) AC 16 W kat. KR3÷KR6 |
| --- | --- | --- |
| Wymiar sita #, [mm]: |  |  |
| 1 | 22,4 | 100÷wyżej |
| 2 | 16 | 90÷100 |
| 3 | 11,2 | 70÷90 |
| 4 | 8 | 55÷85 |
| 5 | 2 | 25÷50 |
| 6 | 0,125 | 4÷12 |
| 7 | 0,063 | 4÷10 |
| Zawartość lepiszcza, wzór (2) |  |  |
| Bmin.4,4 |  |  |

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy ścieralnej podano w tablicy nr 11.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego                do warstwy ścieralnej

| Lp. | Właściwość | Przesiew % (m/m) AC 11 S kat. KR3÷KR6 |
| --- | --- | --- |
| Wymiar sita #, [mm]: |  |  |
| 1 | 16 | 100÷wyżej |
| 2 | 11,2 | 90÷100 |
| 3 | 8 | 60÷90 |
| 4 | 5,6 | - |
| 5 | 2 | 35÷50 |
| 6 | 0,125 | 4÷20 |
| 7 | 0,063 | 5÷11 |
| Zawartość lepiszcza, wzór (2) |  |  |
| Bmin.5,4 |  |  |

    - 5.2.2. Projektowanie ilości lepiszcza

W celu ustalenia ilości lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego należy:

    - - wykonać 5 serii próbek wg metody Marshalla (po 3 próbki w każdej) z zaprojektowanej mieszanki mineralnej z różną zawartością lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

    - - próbki powinny być zagęszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Aprobacie Technicznej przez producenta asfaltu, stosując po 75 uderzeń na każdą stronę próbki - w przypadku MMA na warstwy wiążące, i 75 uderzeń na każdą stronę próbki – w przypadku MMA na warstwę ścieralną

    - - dla betonu asfaltowego należy oznaczyć parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i na podstawie tych wyników wstępnie ustalić optymalną ilość lepiszcza.

Przy odchyleniach w zawartości lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnej ilości wszystkie parametry mieszanki mineralno-bitumicznej muszą spełniać wymagania zawarte w p.5.2.

Wykonawca ma obowiązek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odcinka próbnego.

    - 5.2.3. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej

    - Beton asfaltowy do warstwy wiążącej powinien spełniać wymagania podane w tablicy nr 12.

    - Tablica 12. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy wiążącej KR3 ÷ KR4

| Lp. | Właściwość | Warunki | Metoda i warunki badania | Wymiar mieszanki AC 16 W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Zawartość wolnych przestrzeni | - C.1.3, ubijanie, - 2x75 uderzeń | PN-EN 12697-8, p. 4 | Vmin 4,0 Vmax 7,0 |
| 2 | - Odporność na deformacje trwałe a) | - C.l.20,wałowanie, - P98 - P100 | - PN-EN 12697-22, - metoda B w powietrzu, - PN-EN 13108-20, - D.1.6, 60°C, 10 000 cykli | - WTSAIR0,30 - PRDAIRdeklarowane |
| 3 | - Odporność na działanie wody | - C.1.1, ubijanie, - 2x35 uderzeń | - PN-EN 12697-12, - lecz przechowywanie - w 40°C z jednym - cyklem zamrażania b) , - badanie w 25°C | ITSR 80 |
| - a) Grubość płyty: AC 16 60 mm - b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 WT-2 |  |  |  |  |

Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej powinien spełniać wymagania podane w tablicy nr 13.

    - Tablica 13. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej KR3 ÷ KR4

| Lp. | Właściwość | Warunki | Metoda i warunki badania | Wymiar mieszanki AC 11 S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Zawartość wolnych przestrzeni | - C.1.3, ubijanie, - 2x75 uderzeń | PN-EN 12697-8, p. 4 | Vmin 2,0 Vmax 4,0 |
| 2 | - Odporność na deformacje trwałe a) | - C.l.20,wałowanie, - P98 - P100 | - PN-EN 12697-22, - metoda B w powietrzu, - PN-EN 13108-20, - D.1.6, 60°C, 10 000 cykli | - WTSAIR0,50 - PRDAIRdeklarowane |
| 3 | - Odporność na działanie wody | - C.1.1, ubijanie, - 2x35 uderzeń | - PN-EN 12697-12, - lecz przechowywanie - w 40°C z jednym - cyklem zamrażania b) , - badanie w 25°C | ITSR 90 |
| - a) Grubość płyty: AC 11 40 mm - b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 WT-2 |  |  |  |  |

    - 5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwórni i produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010".

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytworzyć na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy składować oddzielnie według wymiaru i chronić przed zanieczyszczeniem.

Wypełniacz należy przechowywać w suchych warunkach.

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane.

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.

    - Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.

Temperatura asfaltu drogowego 35/50 w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać wartości 190ºC.

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem i granulatem asfaltowym) powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualnie rozdrobnienia kawałków granulatu asfaltowego). Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyzsza o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wynoszącej 155÷195°C.

Najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA.

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewniać równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w postaci stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków do wytwarzanej mieszanki.

Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny.

Wytwarzanie mieszanki będzie się odbywać w oparciu o receptę laboratoryjną zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru.

    - 5.3.1. Badania typu i ocena zgodności

    - 5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazania, że mieszanka mineralno-asfaltowa o danym składzie spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszych „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010", należy dla każdego składu mieszanki przeprowadzić badanie typu. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badań lub innych

    - procedur, określających przydatność funkcjonalną mieszanek mineralno-asfaltowych na próbkach reprezentatywnych dla typu wyrobu.

Badanie typu powinno być przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu, w celu wykazania zgodności z wymaganiami.

Jeżeli użyto materiały składowe, których właściwości były już określone przez dostawcę materiału na podstawie zgodności z innymi dokumentami technicznymi, to właściwości te nie muszą być ponownie sprawdzane pod warunkiem, Ŝe przydatność tych materiałów pozostała bez zmian i nie istnieją inne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami europejskimi można założyć, że mają one właściwości określone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialności za zapewnienie, że mieszanka mineralnoasfaltowa jako całość spełnia odpowiednie wartości deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawierają każdorazowo pewną liczbę wymagań odnośnie właściwości fizycznych i mechanicznych. Niektóre z nich są wyrażone przez bezpośrednie pomiary właściwości mechanicznych, takich jak sztywność lub odporność na deformacje, podczas gdy inne są w formie właściwości zastępczych, takich jak zawartość asfaltu lub zawartość wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzania procedury badania typu producent powinien dostarczyć dowód spełnienia każdego odpowiedniego wymagania w danym dokumencie technicznym, z którym deklaruje zgodność.

Normy wyrobów dopuszczają zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu.

    - Oznacza ono, że w wypadku, gdy nastąpiła zamiana składnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwości, to nie jest konieczne badanie tej właściwości w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podejścia grupowego należy ograniczyć się do korelacji pomiędzy składami mieszanek o podobnych właściwościach objętościowych i identycznych składach, z wyjątkiem rodzaju lepiszcza. W takim wypadku można przyjąć, że twardsze lepiszcza zapewnią odporność na deformacje i sztywność mieszanki, co najmniej tak dobrą, jak z bardziej miękkimi asfaltami. Na przykład beton asfaltowy z asfaltem 70/100 spełnia odpowiednie wymagania odporności na deformacje trwałe. Zmiana wyłącznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 nie będzie niekorzystnie wpływała na tę właściwość. W takim wypadku nie są konieczne dodatkowe badania tej właściwości przy wymaganej tej samej kategorii właściwości.

Wymagane jest również przeprowadzenie procedury badania typu, jako części Zakładowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21, p. 4.1, z częstością przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazania ciągłej zgodności.

    - 5.3.1.2. Okres ważności

Sprawozdanie z badania typu zachowuje ważność dla określonego składu mieszanki do wystąpienia zmiany materiałów składowych, ale nie dłużej, niż przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno być powtórzone w wypadku:

    - - upływu trzech lat,

    - - zmiany złoża kruszywa,

    - - zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

    - - zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiniowano w PN-EN 13043, jednej z następujących

    - właściwości: kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności na ścieranie lub kanciastości kruszywa drobnego,

    - - zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3,

    - - zmiany rodzaju lepiszcza,

    - - zmiany typu mineralogicznego wypełniacza,

    - - przekroczenia granicy zakresu zawartości granulatu asfaltowego.

    - 5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stanowić część deklaracji zgodności producenta, powinno zawierać wymagane informacje wymienione poniżej oraz powinno być przedstawiane razem z odpowiednimi świadectwami badań.

Sprawozdanie powinno zawierać:

    - a) informacje ogólne:

    - - nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

    - - datę wydania;

    - - nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno-asfaltowa;

    - - określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność;

    - - zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych

    - właściwości,

    - b) informacje o składnikach:

    - - każdy wymiar kruszywa źródło i rodzaj

    - - lepiszcze typ i rodzaj

    - - wypełniacz źródło i rodzaj

    - - dodatki źródło i rodzaj

    - - destrukt asfaltowy oświadczenie o dopuszczalnym zakresie właściwości i metodach kontroli

    - - wszystkie składniki wyniki badań zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 14)

    - c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

    - - skład mieszanki podany jako wejściowy skład (w wypadku walidacji w laboratorium) lub wyjściowy

    - skład (w wypadku walidacji produkcji);

    - - wyniki badań zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 15).

Tablica 14 zawiera wszystkie właściwości sprawdzane w badaniu typu. Zestaw badań danej mieszanki powinien uwzględniać metodę projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwy, przeznaczenie i kategorię ruchu.

    - Tablica 14. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej

| Lp. | Składnik | Właściwość | Metoda badania | Liczba badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Kruszywo (PN-EN 13043) | - Uziarnienie | PN-EN 933-1 | 1 na frakcję |
| - 1 |  | - Gęstość | - PN-EN 1097-6 | - 1 na frakcję |
| 2 | - Lepiszcze (PN-EN 12591, - PN-EN 13924, PN-EN 14023) | - Penetracja lub temperatura mięknienia | - PN-EN 1426 - lub PN-EN 1427 | 1 |
| - 2 |  | - Nawrót sprężysty b) | - PN-EN 13398 | 1 |
| 3 | - Wypełniacz (PN-EN 13043) | - Uziarnienie | PN-EN 933-10 | 1 |
| - 3 |  | - Gęstość | - PN-EN 1097-7 | 1 |
| 4 | - Granulat asfaltowy a) - (PN-EN 13108-8) | - Uziarnienie | PN-EN 12697-2 | 1 |
| - 4 |  | - Zawartość lepiszcza | PN-EN 12697-1 | 1 |
| - 4 |  | - Penetracja odzyskanego lepiszcza | - PN-EN 12697-3 - lub PN-EN 12697-4 oraz PN-EN 1426 | 1 |
| - 4 |  | - Temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza | - PN-EN 12697-3 - lub PN-EN 12697-4 oraz PN-EN 1427 | 1 |
| - 4 |  | - Gęstość | - PN-EN 12697-5 | 1 |
| - a) sprawdzane właściwości powinny być odpowiednie do procentowego dodatku; przy małym - procentowym dodatku stosuje się minimum wymagań - b) dotyczy jedynie lepiszczy według PN-EN 14023 |  |  |  |  |

    - Tablica 15. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej

| Lp. | Właściwość | Metoda badania | AC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość lepiszcza (obowiązkowa) | - PN-EN 12697-1, PN-EN 12697-39 | 1 |
| 2 | - Uziarnienie (obowiązkowa) | PN-EN 12697-2 | 1 |
| 3 | - Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i VMA przy wymaganej zawartości wolnych przestrzeni Vmax<7% (obowiązkowa) | - PN-EN 12697-8 - Gęstość objętościowa wg PN-EN 12697-6, metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym. - Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie | 1 |
| 4 | - Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i VMA przy wymaganej zawartości wolnych przestrzeni 7%<Vmax <10% (obowiązkowa) | - PN-EN 12697-8 - Gęstość objętościowa wg PN-EN 12697-6, metoda C, w stanie uszczelnienia powierzchniowego. - Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie | 4 |
| 5 | - Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i VMA przy wymaganej zawartości wolnych - przestrzeni Vmax>10% (obowiązkowa) | - PN-EN 12697-8 - Gęstość objętościowa wg PN-EN 12697-6, metoda D, na podstawie wymiarów geometrycznych. - Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie | - |
| 6 | - Wrażliwość na działanie wody - (powiązana funkcjonalnie) | PN-EN 12697-12 | 1 |
| 7 | - Spływność lepiszcza - (powiązana funkcjonalnie) | PN-EN 12697-18 | - |
| 8 | - Odporność na deformacje trwałe (powiązana funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego - zaprojektowanego do maksymalnego obciążenia osi poniżej 130 kN | - PN-EN 12697-22, mały aparat, metoda B w powietrzu, przy wymaganej temperaturze | 1 |
| 9 | - Deformacja trwała (powiązana funkcjonalnie), dotyczy wymaganej wartości maksymalnego zagłębienia trzpienia większej niż 2,5 mm | - PN-EN 12697-20 drobne kruszywo D≤11,2 mm | - |
| 10 | - Sztywność (funkcjonalna) | PN-EN 12697-26 | 1 |
| 11 | - Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierzchni zaprojektowanych wg kryterium opartym na - czteropunktowym zginaniu | - PN-EN 12697-24, Załącznik D | 1 |
| 12 | - Odporność na paliwo - (powiązana funkcjonalnie) | PN-EN 12697-43 | 1 |
| 13 | - Odporność na środki odladzające - (powiązana funkcjonalnie) | PN-EN 12697-41 | 1 |
| 14 | - Ubytek ziaren (powiązana funkcjonalnie) | PN-EN 12697-17 | - |

    - 5.3.1.4. Próba technologiczna i odcinek próbny

Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostać sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej lub odcinka próbnego. Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z receptą. Odcinek próbny o długości, co najmniej 50 m powinien być wykonany przez Wykonawcę w warunkach zbliżonych do warunków budowy w celu sprawdzenia sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót określonych w dokumentacji projektowej.

    - 5.3.1.5. Zakładowa kontrola produkcji

Należy prowadzić Zakładową kontrolę produkcji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakładowej kontroli produkcji należy sprawdzać produkcyjny poziom zgodności metodą pojedynczych wyników, zgodnie z punktem A.3 Załącznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodności jest miarą ogólnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wyników dla wszystkich typów wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, jeżeli którykolwiek z sześciu

    - wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 16. Odchylenia te zawierają poprawkę ze względu na dokładność pobierania próbek i przebieg badań.

    - Tablica 16. Odchylenia stosowane w ocenie zgodności produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej                     z dokumentacją projektową

| Lp. | Przechodzi przez sito | - Dopuszczalne odchylenie pojedynczej - próbki od założonego składu [%] |  | - Dopuszczalne odchylenie średnie - od założonego składu [%] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Mieszanki - drobnoziarniste | - Mieszanki - gruboziarniste | - Mieszanki - drobnoziarniste | - Mieszanki - gruboziarniste |
| 1 | D | -8 ÷ +5 | -9 ÷ +5 | - ±4 | - ±5 |
| 2 | - D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego | - ±7 | - ±9 | - ±4 | - ±4 |
| 3 | - 2mm | - ±6 | - ±7 | - ±3 | - ±3 |
| 4 | - Sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego | - ±4 | - ±5 | - ±2 | - ±2 |
| 5 | - 0,063mm | - ±2 | - ±3 | - ±1 | - ±2 |
| 6 | - Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza | - ±0,5 | - ±0,6 | - ±0,3 | - ±0, |

Dla każdego wyniku badania należy obliczyć odchylenie średnie od wymaganej wartości następujących parametrów: przesiew przez sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawartość rozpuszczonego lepiszcza. W odniesieniu do wszystkich mieszanek, krocząca bieżąca wartość średnia z odchyleń każdego z tych parametrów powinna być zachowywana z ostatnich 32 analiz. Jeżeli średnie odchylenia przekraczają odpowiednie wartości (tablica 16), to wyrób jest niezgodny z wymaganiami i należy podjąć stosowne działania korygujące.

    - Produkcyjny poziom zgodności, określony na podstawie ilości niezgodnych wyników, który podano w tablicy 17, powinien być oznaczony jako niższy o jeden poziom tak długo, jak średnie odchylenie będzie niższe niż tolerancja.

    - Tablica 17. Określenie produkcyjnego poziomu zgodności wytwórni

| Lp. | - Pojedyncze wyniki - Liczba wyników niezgodnych, spośród ostatnich 32 badań | Produkcyjny poziom zgodności (PPZ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 ÷ 2 | A |
| 2 | 3 ÷ 6 | B |
| 3 | - powyżej 6 | C |

W tablicy 18 przedstawiono minimalną częstość badań gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach Zakładowej kontroli produkcji kategorii Y i Z.

    - Tablica 18. Minimalna częstość badań w ramach Zakładowej kontroli produkcji kategorii Y i Z        wg Załącznika A, PN-EN 13108-21

| Lp. | Mieszanka mineralno-asfaltowa | Kategoria | - Częstość badań gotowego wyrobu, w zależności od poziomu PPZ, co |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - PPZ A | - PPZ B | - PPZ C |
| 1 | Mieszanki gruboziarniste | Z | - 2000t | - 1000 t | - 500 t |
| 2 | Mieszanki drobnoziarniste | - Y | - 1000t | - 500 t | - 250 t |

Dodatkowe badania właściwości mieszanek asfaltowych należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-21, Załącznik D. W tablicy 19 podano kategorie i wynikającą z nich częstość badań.

    - Tablica 19. Minimalna częstość badań dodatkowych w ramach Zakładowej kontroli produkcji          wg Załącznika D, PN-EN 13108-21

| Lp. | Mieszanka mineralno-asfaltowa | - Poziom PPZ | Częstość badania co |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mieszanki gruboziarniste | B | 5000 t |
| 2 | Mieszanki drobnoziarniste | C | 3000 t |

We wszystkich wypadkach próbki do badań powinny zostać przygotowane w taki sam sposób, jak przygotowane zostały próbki użyte we wstępnej walidacji badania typu danej mieszanki. W szczególności powinna zostać użyta ta sama metoda zagęszczania próbek. We wszystkich wypadkach należy zastosować jednakową procedurę badawczą zgodną z tą, jaka była wykorzystana do wstępnej walidacji badania typu. W tablicy 20 przedstawiono zakres badań dodatkowych w ramach Zakładowej kontroli produkcji.

    - Tablica 20. Zakres badań dodatkowych w ramach Zakładowej kontroli produkcji                                wg Załącznika D, PN-EN 13108-21

| Lp. | Właściwość | - Metoda badań | Mieszanka AC wg PN-EN 13108 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość wolnych przestrzeni, [%(v/v)] | PN-EN 12697-8 | + |
| 2 | - Gdy jest używany destrukt asfaltowy, badania właściwości odzyskanego lepiszcza | - PN-EN 12697-3 - PN-EN 12697-4 - PN-EN 1426 - PN-EN 1427 | + |
| 3 | Badanie twardości (penetracji) na próbkach sześciennych | PN-EN 12697-20 | - |

    - 5.4.1.6. Deklaracje zgodności i oznakowanie CE

    - Certyfikat i deklaracje zgodności

W wypadku systemu 2+: Jeżeli zgodność z warunkami tego załącznika jest osiągnięta, jednostka notyfikowana wystawiła certyfikat wspomniany poniżej, producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w EOG powinien przygotować i zachować deklarację zgodności, która upoważnia producenta do umieszczenia znaku CE.

Deklaracja powinna zawierać:

    - - numer nadany przez producenta;

    - - nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela zgłoszonego w Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz miejsce produkcji;

    - - opis wyrobu i jego deklarowane właściwości (np. rodzaj, dane identyfikujące, zastosowanie);

    - - warunki, którym odpowiada wyrób, tj.: odniesienie do obowiązujących norm europejskich, zgodnie z

    - następującym przyporządkowaniem AC PN-EN 13108-1

    - - warunki stosowania wyrobu;

    - - numer i adres jednostki certyfikującej oraz nr certyfikatu Zakładowej kontroli produkcji;

    - - nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania deklaracji zgodności w imieniu

    - producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;

    - - datę uzyskania.

Do deklaracji zgodności powinien być dołączony certyfikat Zakładowej kontroli produkcji wydany przez jednostkę certyfikującą, zawierający poza podanymi wyżej informacjami:

    - - nazwę i adres jednostki certyfikującej;

    - - numer certyfikatu Zakładowej kontroli produkcji;

    - - warunki i okres ważności certyfikatu, jeżeli ma to zastosowanie;

    - - nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania certyfikatu.

Powyższą deklarację należy przygotować w jednym z języków oficjalnych UE (angielskim, francuskim lub niemieckim) lub w języku kraju członkowskiego UE, w którym wyrób będzie stosowany.

    - Oznakowanie CE i etykietowanie

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel zgłoszony w EOG jest odpowiedzialny, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE należy umieścić zgodnie z Dyrektywą 93/68/EWG na etykiecie znajdującej się na opakowaniu lub dołączonej do dokumentów handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowania znakiem CE powinny być dołączone następujące informacje:

    - - numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej;

    - - nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta;

    - - dwie ostatnie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE;

    - - numer certyfikatu zgodności WE lub certyfikatu Zakładowej kontroli produkcji (jeżeli dotyczy),

    - numer certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobów ocenianych w systemie 2+);

    - - odniesienie do obowiązujących europejskich norm, zgodnie z następującym przyporządkowaniem

    - AC PN-EN 13108-1

    - - opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie;

    - - informacje na temat podstawowych właściwości przedstawione jako:

    - • wartości deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa w celu określenia kaŜdej z podstawowych właściwości zgodnie z „uwagami",

    - • lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w połączeniu z deklarowanymi wartościami jak powyżej, oraz

    - • „właściwość nieoznaczana" w wypadku właściwości, wobec których jest to zasadne.

Opcja „właściwość nieoznaczana" (NPD) nie może być stosowana, jeżeli dana właściwość osiąga wartość dopuszczalną. W innym wypadku opcja NPD może być stosowana wtedy, gdy ta właściwość - przy zamierzonym stosowaniu - nie jest objęta wymaganiami zawartymi w przepisach.

Deklarację i certyfikat należy przedłożyć w języku polskim.

    - 5.5. Przygotowanie podłoża

Podłożem dla układanej warstwy wiążącej jest podbudowa wg SST.D.04.07.01, a pod warstwę ścieralną warstwa wyrównawcza wg SST D.04.08.01 i warstwa wiążąca wykonana zgodnie z n/n SST.

Przed skropieniem warstwy podłoża emulsją asfaltową wymagana jest kontrola poprawności jego

    - wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami SST dotyczącymi warstwy podłoża:

    - a) spadków poprzecznych, pochyleń podłużnych nie rzadziej niż 100 m,

    - b) równości podłużnej i poprzecznej - łatą,

    - c) dokładnego oczyszczenia,

    - d) ilości i jakości skropienia.

Podłoże pod warstwę asfaltową na całej powierzchni powinno być:

    - - ustabilizowane i nośne;

    - - czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa;

    - - wyprofilowane, równe i bez kolein.

W przypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nierówności należy przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jeżeli nierówności poprzeczne są większe niż dopuszczalne, w wypadku podłoża pod warstwy asfaltowe wałowane, to należy wyrównać podłoże.

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych takich jak tłuszcze, smary i oleje.

Podłoże musi być czyste, nie może być na nim śniegu lub lodu.

Nie dopuszcza się, aby w podłożu były koleiny lub inne zagłębienia mogące powodować zwiększone zaleganie wody, co jest szczególnie ważne w wypadku pozostawienia istniejących szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć.

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.

Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w SST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych".

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie

    - potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione prze układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody, w zależności od ilości emulsji asfaltowej:

    - - 8h w wypadku zastosowania więcej niż 1,0 kg/m2,

    - - 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

    - - 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.

Powierzchnie czołowe wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia podłoża pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinna być sucha i czysta.

Nierówności podłoża pod warstwę nawierzchni nie powinny być większe niż dopuszczalne wartości podane w odpowiednich SST.

    - 5.5. Połączenie międzywarstwowe

Przed rozłożeniem warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, tak przygotowane podłoże, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia między warstwowego, należy skropić kationową emulsją asfaltową, w ilościach zgodnych z SST D.04.03.01.

Powierzchnie czołowe krawężników, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte uszczelniającą taśmą samoprzylepną za bazie polimeroasfaltu grubości min.8 mm lub tiksotropową masą asfaltową.

Wybrane rozwiązanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Nie dopuszcza się skropienia powierzchni czołowych krawęŜników, włazów, wpustów itd. za pomocą emulsji asfaltowej lub asfaltu.

    - 5.6. Warunki przystąpienia do robót

Mieszankę mineralno-asfaltowa należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego gdy na podłożu tworzy się zamknięty film wodny.

Podczas wykonywania warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury:

    - Warstwa wiążąca

- przed przystąpieniem do robót  -2ºC

- w czasie robót  0ºC

    - Warstwa ścieralna

- przed przystąpieniem do robót  0ºC

- w czasie robót  +5ºC

Temperatura powietrza powinna być mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania

    - ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewniać zakończenie zagęszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opadnie poniżej minimalnej temperatury w czasie zagęszczania wymaganej dla mieszanek opisanych w niniejszej SST.

    - 5.7. Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji.

Zarób próbny stanowi jedno pełne mieszanie w wytwórni mas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobu próbnego należy pobrać 2 próbki mieszanki mineralno-asfaltowej, z których należy wykonać ekstrakcje i sprawdzić zawartość asfaltu oraz tolerancje zawartości poszczególnych frakcji względem składu zaprojektowanego, zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Zaroby próbne oraz badania należy powtarzać do momentu uzyskania odpowiednich wyników oraz nastawień maszyny pozwalających na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadku wątpliwości, co do prawidłowości przeprowadzonych badań, Inspektor Nadzoru może zażądać kolejnej próby technologicznej oraz dodatkowych zarobów próbnych i badań uzupełniających lub zlecić je do innego laboratorium. Zwiększenie ilości badań nie może rościć żądań Wykonawcy o dodatkową zapłatę.

Wymagania jakościowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwy BA dopuszczają odchylenia od składu projektowanego zgodnie z tablicą 23, jak dla dopuszczalnego odchylenia średniego od założonego składu.

    - 5.8. Odcinek próbny

Na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem wbudowywania mieszanki, przewiduje się wykonanie odcinka próbnego. Każdorazowo odcinek próbny należy wykonać:

    - - przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej,

    - - przy zmianie wytwórni,

    - - przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

    - - w wypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości produkowanej mieszanki.

Celem wykonania odcinka próbnego jest:

    - - stwierdzenie czy użyty sprzęt jest właściwy,- określenie grubości warstwy mieszanki mineralno-

    - asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,

    - - określenie potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wyników badań i prób z odcinka próbnego warstwy.

Odcinek próbny stanowi fragment podbudowy pełnej grubości przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szerokości zgodnej z używanym do wbudowania warstwy sprzętem, długości 60m do 100m.

Z każdego odcinka próbnego, z różnych miejsc, pobiera się materiał, na co najmniej 2 próbki, na bazie których przeprowadza się badania składu oraz właściwości MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadku wątpliwości, co do prawidłowości przeprowadzonych badań, Inspektor Nadzoru

    - może zażądać badań uzupełniających lub zlecić je do innego laboratorium. Zwiększenie ilości badań nie może rościć żądań Wykonawcy o dodatkową zapłatę.

Do oceny zgodności z receptą właściwości próbek (minimum 2 próbki) mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej podczas odcinka próbnego należy przyjąć następujące kryteria w zakresie dopuszczalnych odchyłek dla wartości średniej:

    - - zawartość lepiszcza rozpuszczalnego ± 0,3 %,

    - - zawartość kruszywa < 0,063 mm:

    - - mieszanki gruboziarniste ± 2 %,

    - mieszanki drobnoziarniste (z wyłączeniem PA i MA) ± 1 %,

    - - zawartość kruszywa przechodzącego przez sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego ± 2 %,

    - - zawartość kruszywa przechodzącego przez sito 2 mm ± 3 %,

    - - zawartość kruszywa przechodzącego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego ± 4 %,

    - - zawartość kruszywa przechodzącego przez sito D :

    - • mieszanki gruboziarniste ± 5 %,

    - • mieszanki drobnoziarniste ± 4 %.

    - 5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

    - 5.9.1. Wbudowywanie

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.5.

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych zgodnie z punktem 5.6.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

Mieszanki mineralno-asfaltowe można rozkładać maszyną drogową z podwójnym zestawem rozkładającym do rozkładania dwóch warstw technologicznych w jednej operacji. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Do warstwy wiążącej i ścieralnej dopuszcza się stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (min.: typ, rodzaj składników, właściwości) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykazywać jednakową jakość, jak również mieć zgodne parametry zagęszczania i układania, potwierdzone dla obu wytwórni zarobami próbnymi i odcinkami próbnymi

Mieszanki produkowane w różnych wytwórniach, będą wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespołowej pracy układarek.

Nie dopuszcza się równoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie różnych recept.

Mieszankę mineralno-asfaltową należy, bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciągły sposób podawać do układarki i układać.

Wielkości dostaw mieszanki do układarki powinny być tak regulowane, aby umożliwić nieprzerwaną pracę układarki. Układarka powinna pracować w sposób ciągły zawsze, gdy jest to możliwe. Należy stosować takie prędkości poruszania się układarki i technikę jej pracy, które zapewniają jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na całej szerokości układania, bez ciągnienia, rozrywania i segregacji materiału.

Minimalna grubość mieszanki układanej w każdym przejściu układarki powinna być zgodna z minimalnymi wielkościami podanymi w p. 1.3 niniejszej SST.

Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w następujących przypadkach:

    - - układanie warstw wiążących o nieregularnym kształcie i zmiennej grubości,

    - - w miejscach, gdzie praca układarki jest niemożliwa,

    - - w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Ręczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub ręczne dodawanie i rozścielanie mieszanki na ułożonej nawierzchni dopuszcza się jedynie w następujących przypadkach:

    - - na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (ściekach) i włazach,

    - - w pobliżu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,

    - - w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Ręcznie ułożone warstwy powinny spełniać wymagania określone w niniejszym punkcie, z wyjątkiem wymagań odnoszących się do układarek.

W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw podbudowy i wiążącej granulatu asfaltowego dopuszcza się zmianę typu mieszanki, z której uzyskano granulat asfaltowy.

- Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować materiał termoplastyczny (taśmy), według norm lub aprobat technicznych. Do uszczelniania krawędzi należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami według PN-EN 14023 „metodą na gorąco",

    - Wśród połączeń technologicznych wyróżnia się:

    - - złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie),

    - - spoiny (połączenia różnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy

    - asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi).

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.

Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie, o co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie, o co najmniej 2m w kierunku podłużnym do osi jezdni.

    - 5.9.1.1. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym"

Do metody tej są używane rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajności wstępnego zagęszczania stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane.

Przyjęta technologia robót ma zapewnić prawidłowe i szczelne połączenie układanych pasów warstwy technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewnia się przez zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między układanymi pasami nie była większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarką nadkładała mieszankę na pierwszy pas.

    - 5.9.1.2. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym"

Wcześniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna.

Najczęściej takie przygotowanie krawędzi polega na odcięciu wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy. Na krawędzi pasa warstwy wiążącej i ścieralnej należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złączy według punktu 5.9.1, w ilości co najmniej 50g na 1cm grubości warstwy 1 metr bieżący krawędzi. Na krawędź pasa warstwy wiążącej nie należy nanosić lepiszczy używanych do połączenia międzywarstwowego według punktu 5.4 i 5.5.

    - 5.9.1.3. Zakończenie działki roboczej

Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną granicę. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek wałowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) należy poprzedzić usunięciem ułożonego wcześniej pasa o długości do 3m. Należy usunąć fragment pasa na całej jego grubości.

Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złącz, w ilości co najmniej 50g /1cm grubości warstwy na 1mb krawędzi.

    - 5.9.2. Zagęszczanie

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać warstwami umożliwiającymi uzyskanie wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie równości i zagęszczenia. Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy rozpocząć niezwłocznie, gdy nie

    - zagęszczony materiał będzie mógł być zagęszczany walcami bez powodowania przemieszczeń warstwy lub spękań powierzchniowych.

Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie poniżej minimalnej temperatury wałowania. Wałowanie należy kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni warstwy wszystkich śladów po walcach. Nie dopuszcza się powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy.

Zagęszczanie należy prowadzić statycznymi walcami stalowymi gładkimi, wibracyjnymi lub też zespołem tych walców, o ciężarze 80 - 100 kN i szerokości wału nie mniejszej niż 1450mm. Dla zagęszczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikacji, dopuszcza się również zagęszczanie walcami ogumionymi. Powierzchnię warstwy wiążącej należy wykończyć walcem gładkim, statycznym lub wibracyjnym z wyłączoną wibracją. Na pomostach obiektów mostowych nie należy stosować walców wibracyjnych z włączoną wibracją. Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zaproponowanych przez Wykonawcę, jeżeli mogą one zapewnić taki sam standard zagęszczenia jak walce statyczne o ciężarze 80 kN. Walce wibracyjne powinny być wyposażone w przyrządy umożliwiające odczytanie z odległości częstotliwości wibracji maszyny oraz prędkości jazdy.

Wykonawca powinien ocenić pracę walców wibracyjnych lub innych proponowanych walców przy wykonywaniu odcinka próbnego wg p.5.8, co umożliwi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru i stwierdzenie, iż w porównywalnych warunkach, stosując proponowaną markę i model walca wibracyjnego lub innego alternatywnego walca, można uzyskać stopień zagęszczenia co najmniej równy zagęszczeniu otrzymanemu stosując walec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zagęszczać w kierunku równoległym do osi drogi, a koła napędzane powinny znajdować się bliżej układarki.

Wałowanie należy rozpocząć od spoin i prowadzić od niżej położonej do wyżej położonej krawędzi. Ślady kolejnych przejść walca powinny zachodzić na siebie na szerokość co najmniej połowy szerokości tylnego koła.

Walce powinny pracować z prędkością nie większą niż 5 km/godz. Nie dopuszcza się postoju walca na nie zagęszczonej w pełni nawierzchni.

Należy również zastosować środki zapobiegające zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napędowym, smarami, benzyną i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walców.

Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kół walców, można je zwilżać wodą. Należy stosować tylko takie ilości wody, które są wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kół, przy czym zaleca się stosowanie rozpylania wody (mgiełki wodnej). Na częściowo wykończonej nawierzchni nie mogą tworzyć się kałuże wody.

    - 5.9.3. Złącza

W przypadku występowania w nawierzchni bitumicznej złączy podłużnych i poprzecznych, mieszanka powinna być w pełni zagęszczona, a brzegi złączy powinny być ze sobą zrównane, co można uzyskać stosując jedną z wymienionych poniżej metod, przy czym dla złączy poprzecznych należy stosować jedynie metodę opisaną w punkcie 2:

1) przez zastosowanie dwóch lub więcej układarek pracujących w zespole w takiej odległości, aby możliwe było całkowite zagęszczenie sąsiednich pasów roboczych przez ciągłe (nieprzerwane) wałowanie;

2) przez obcinanie krawędzi wcześniej wykonanej warstwy na głębokość równą wymaganej grubości warstwy, do uzyskania skośnej krawędzi i usunięcie całego luźnego materiału.

Następnie, przed ułożeniem sąsiedniego pasa roboczego, na krawędzie należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złączy według punktu 5.9.1. Jeżeli sąsiedni pas roboczy nie będzie układany w tym samym czasie, odsłoniętą krawędź należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem listwą drewnianą.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie połączenia wyłącznie przez zalanie go z góry asfaltem, po zagęszczeniu warstwy.

Wszystkie złącza powinny być przesunięte o co najmniej:

    - - 20cm względem złączy podłużnych do nich równoległych,

    - - 200cm względem złączy poprzecznych do nich równoległych,

    - występujących w niżej położonej warstwie. Układ złączy powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

    - 5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Po warstwie bitumicznej, na której przewiduje się ułożenie następnej warstwy, dopuszcza się jedynie ruch pojazdów i maszyn pracujących przy układaniu i zagęszczaniu następnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjąć starania w celu jej oczyszczenia, a jeżeli okaże się to niemożliwe, Inspektor Nadzoru podejmie decyzję o rozbiórce warstwy. Warstwa wiążąca nie może pozostać nie przykryta warstwą ścieralną przez więcej niż trzy kolejne dni po ułożeniu. Inspektor Nadzoru, ze względu na panujące warunki atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powodu, może wydłużyć ten okres o minimalny, niezbędny czas.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

    - 6.2. Właściwości warstw i nawierzchni

    - 6.2.1. Grubość warstwy i zagęszczenie

    - Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 21.

    - Tablica 21. Typ i wymiar mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw nawierzchni

| Lp. | - Warstwa i sposób - projektowania | - Typ i wymiar mieszanki, - przeznaczenie | - Projektowana grubość - warstwy technologicznej - [cm] | - Wskaźnik - zagęszczenia [%] | Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie [%(v/v)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Wiążąca, - projektowanie - empiryczne | AC 16 W, KR3÷KR6 | 5,0÷10,0 | >98 | 4,0÷7,0 |
| 2 | - Ścieralna, - projektowanie - empiryczne | AC 11 S, KR3÷KR4 | 3,0÷5,0 | >98 | 2,0÷5,0 |

    - 6.2.2. Równość

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z, L i D oraz placów i parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu laty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6mm.

Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.

Do oceny równości podłużnej warstw wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej, niż co 10m. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8mm.

Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

    - Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klas technicznych Z, L, D powinna ≤9mm.

Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni

    - 6.2.3. Właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej

Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy L, Z i dróg wyższych klas powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50m na nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczalny na wartość przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(μ) i odchylenia standardowego D: E(μ) – D.

Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np.

    - rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,47, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem.

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia powinny być ≥0,36 przy prędkości pomiarowej 60km/h . W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.

    - 6.3. Dopuszczalne odchyłki

    - 6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakości wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. Z tego względu występują różnice w stosunku do zapisów dotyczących Zakładowej kontroli produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej wg p. 5.3.1.5.

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach Zakładowej kontroli produkcji.

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a metody badań powinny być zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jeżeli nie ma danych o materiałach budowlanych przeznaczonych do użycia oraz składzie mieszanki mineralno-asfaltowej, to wyniki badań kontrolnych powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w p. 5.

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).

Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej

    - 6.3.1.1. Właściwości lepiszcza odzyskanego

Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu 35/50) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyć wartości 66°C.

Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest granulat asfaltowy, to temperatura mięknienia wyekstrahowanego lepiszcza nie może przekroczyć temperatury mięknienia TR&Bmix, podanej w dokumentacji projektowej, o więcej niż 8°C.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrót sprężysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien wynieść, co najmniej 40%.

Dotyczy to również przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym należy wtedy podać wartość wydłużenia.

    - 6.3.1.2. Zawartość lepiszcza

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek w zależności od liczby wyników badań z danego

    - odcinka budowy (tablica 22). Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3).

    - Tablica 22. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

| Lp. | Rodzaj mieszanki | - Liczba wyników badań |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1 | - 2 | 3÷4 | 5÷8 a) | 9÷19 a) | - ≥20 |
| 1 | - Mieszanki - gruboziarniste | - ±0,60 | - ±0,55 | - ±0,50 | - ±0,40 | - ±0,35 | - ±0,30 |
| 2 | - Mieszanki - drobnoziarniste - (z wyłączeniem MA) | - ±0,50 | - ±0,45 | - ±0,40 | - ±0,40 | - ±0,35 | - ±0,30 |
| 3 | - MA | - ±0,50 | - ±0,45 | - ±0,40 | - ±0,35 | - ±0,30 | - ±0,25 |
| - a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczenia - średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania |  |  |  |  |  |  |  |

    - 6.3.1.3. Uziarnienie

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanej, w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3). W wypadku wymagań

    - dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z:

    - - zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

    - - zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

    - - zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

    - - zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

    - - zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

    - - zawartość ziaren grubych,

    - to żadna próbka nie może wykazywać uziarnienia odbiegającego o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicach 23÷27.

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie. W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy podbudowy zawartość kruszywa o wymiarze poniżej 0,063 mm nie może być niższa niż 2%(m/m).

Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej określono dodatki kruszywa o szczególnych właściwościach, np. kruszywo rozjaśniające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka zawartości tego kruszywa wynosi:

    - - ± 20% w wypadku kruszywa grubego,

    - - ± 30% w wypadku kruszywa drobnego.

    - Tablica 23. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

| Lp. | Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej | - Liczba wyników badań |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1 | - 2 | 3÷4 | 5÷8 | 9÷19 | - ≥20 |
| 1 | - Mieszanki - gruboziarniste | - ±4,0 | - ±3,6 | - ±3,2 | - ±2,9 | - ±2,4 | - ±2,0 |
| 2 | - Mieszanki - drobnoziarniste - (z wyłączeniem PA i MA) | - ±3,0 | - ±2,7 | - ±2,4 | - ±2,1 | - ±1,8 | - ±1,5 |

    - Tablica 24. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

| Lp. | Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej | - Liczba wyników badań |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1 | - 2 | 3÷4 | 5÷8 | 9÷19 | - ≥20 |
| 1 | - AC gruboziarniste | - ±5,0 | - ±4,4 | - ±3,9 | - ±3,4 | - ±2,7 | - ±2,0 |
| 2 | - AC i AC WMS - drobnoziarniste | - ±4,0 | - ±3,6 | - ±3,3 | - ±2,9 | - ±2,5 | - ±2,0 |

    - Tablica 25. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)]

| Lp. | Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej | - Liczba wyników badań |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1 | - 2 | 3÷4 | 5÷8 | 9÷19 | - ≥20 |
| 1 | - AC, AC WMS | - ±8,0 | - ±6,1 | - ±5,0 | - ±4,1 | - ±3,3 | - ±3,0 |

    - Tablica 26. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa drobnego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

| Lp. | Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej | - Liczba wyników badań |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1 | - 2 | 3÷4 | 5÷8 | 9÷19 | - ≥20 |
| 1 | - AC, AC WMS | - ±8,0 | - ±6,1 | - ±5,0 | - ±4,1 | - ±3,3 | - ±3,0 |

    - Tablica 27. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości ziaren grubych, [%(m/m)]

| Lp. | Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej | - Liczba wyników badań |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1 | - 2 | 3÷4 | 5÷8 | 9÷19 | - ≥20 |
| 1 | - Mieszanki - gruboziarniste | -9,0 ÷ +5,0 | -7,6 ÷ +5,0 | -6,8 ÷ +5,0 | -6,1 ÷ +5,0 | -5,5 ÷ +5,0 | - ±5,0 |
| 2 | - Mieszanki - drobnoziarniste | -8,0 ÷ +5,0 | -6,7 ÷ +4,7 | -5,8 ÷ +4,5 | -5,1 ÷ +4,3 | -4,4 ÷ +4,1 | - ±4,0 |

    - 6.3.1.4. Zawartość wolnych przestrzeni

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 i 5.3. o więcej niż:

    - - AC W 2,0%(v/v),

    - - AC S 1,5%(v/v).

    - 6.3.2. Warstwa asfaltowa

    - 6.3.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału

Grubość wykonanej warstwy lub warstw oraz ilość wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 28.

W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać, co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy lub warstw na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.

Niezależnie od średniej grubości, w wypadku warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym oznaczeniu nie może być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm, a całej nawierzchni asfaltowej o więcej niż 3,0 cm.

    - Tablica 28. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]

| Lp. | Warunki oceny | - Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - S a) + W + P | - P |
| A - Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości |  |  |  |
| 1 | - 1. - duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż - 6000 m2 lub - - droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż 1000 m2 - 2. - mały odcinek budowy | - - - | ≤10 ≤10 ≤15 |
| 2 | - B - Pojedyncze oznaczenie grubości | ≤10 | - |
| - a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna lub warstwa wiążąca jest układana z - opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 wartość 15% |  |  |  |

    - 6.3.2.2. Zagęszczenie warstwy

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 21. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.

    - 6.4. Badania laboratoryjne

Badania dzielą się na:

    - - badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),

    - - badania kontrolne (w ramach nadzoru).

Badania kontrolne dzielą się na:

    - - dodatkowe,

    - - arbitrażowe.

Jeżeli to konieczne, badania obejmują:

    - - pobranie próbek,

    - - zapakowanie próbek do wysyłki,

    - - transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania i sprawozdanie z badań.

Na żądanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiałów przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wypełniacz, lepiszcze itd.) należy przekazać próbki o odpowiedniej wielkości, a

Inspektor Nadzoru będzie je przechowywał pod zamknięciem. Strony kontraktu potwierdzają uznanie próbek na piśmie, w protokole pobrania lub przekazania próbek. W ramach badań kontrolnych próbki te służą do oceny zgodności dostaw z warunkami kontraktu.

    - 6.4.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie.

Inspektor Nadzoru może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor Nadzoru może przeprowadzić badania kontrolne według p. 6.4.2.

Zakres badań wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:

    - - pomiar temperatury powietrza,

    - - pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

    - - ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

    - - ocena wizualna posypki,

    - - wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanych warstw,

    - - pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych,

    - - pomiar równości poszczególnych warstw asfaltowych,

    - - dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości przeciw

    - poślizgowych,

    - - pomiar parametrów geometrycznych poboczy,

    - - ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,

    - - ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

    - 6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralnoasfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.

Badania odbywają się równieŜżwtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.

Wykonawca może pobierać i pakować do wysyłki próbki do badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przez niego placówka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o wyborze takiej placówki.

Wykaz i zakres badań kontrolnych podano poniżej.

    - Kruszywa:

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być mniejsza niż:

    - - wypełniacz 2 kg,

    - - kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,

    - - kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm 15 kg.

    - Lepiszcze:

Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składającą się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom.

Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.

    - Materiały do uszczelniania połączeń:

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek częściowych po 6 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom.

Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.

    - Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 29.

Nie zaleca się wykonywania odwiertów z warstw asfaltowych (zwłaszcza ochronnej) na obiektach mostowych.

Do oceny poprawności zagęszczenia w takim wypadku może posłużyć ocena zagęszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych można zastosować wspólne ustalenia dotyczące rozliczeń podane  w p. 8.2.

    - Tablica 29. Rodzaj i zakres badań kontrolnych

| - Lp. | - Rodzaj badań | - Warstwa | - Typ mieszanki |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - P | - AC |
| Mieszanka mineralno-asfaltowa a) b) |  |  |  |
| 1 | - Uziarnienie | + | + |
| 2 | - Zawartość lepiszcza | + | + |
| 3 | - Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego | + | + |
| 4 | - Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki | + | + |
| 5 | - Zagłębienie trzpienia (włącznie z przyrostem po kolejnych 30 minutach badania) | - | - |
| Warstwa asfaltowa |  |  |  |
| 6 | - Wskaźnik zagęszczenia a) | + | + |
| 7 | - Spadki poprzeczne | + | + |
| 8 | - Równość | + | + |
| 9 | - Grubość lub ilość materiału | + | + |
| 10 | - Zawartość wolnych przestrzeni a) | + | + |
| 11 | - Właściwości przeciwpoślizgowe | - | + |
| - a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba - próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe) - b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki |  |  |  |

    - 6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy.

Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych.

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.

    - 6.4.4. Badania arbitrażowe

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych.

Koszty badań arbitrażowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Inspektora Nadzoru.

    - 6.4.5. Dodatkowe cechy charakterystyczne warstwy bitumicznej

Warstwa bitumiczna powinna posiadać dodatkowo następujące cechy charakterystyczne:

- złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi

złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie o odległości zgodne z p.5.9.3,

- złącza powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie,

- krawędzie warstwy powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem,

- warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej i ścieralnej.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

    - 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

    - Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

    - 8.2. Odbiór i reklamacja robót

    - Podział odbiorów

Odbiory robót inwestycyjnych, przebudów i remontów dzielą się w zależności od charakteru robót na:

- odbiory robót ulegających zakryciu, polegające na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu;

- odbiory częściowe, polegające na ocenie ilości, jakości i wartości pieniężnej wykonywanych robót

objętych odbiorem częściowym. Przedmiotem odbioru częściowego mogą być wyłącznie elementy wyszczególnione w tabeli elementów scalonych dokumentacji projektowej lub w umowie, obejmujące całą drogę lub jej część;

- odbiory końcowe, polegające na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości pieniężnej wykonanych

robót.

Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana droga.

Ocena części wykonanych prac, pozwalająca na podjęcie decyzji o kontynuowaniu robót, nie jest uważana za odbiór.

    - Dokumenty do odbioru robót

Do odbioru częściowego lub końcowego robót należy przedłożyć odbierającemu następujące dokumenty:

    - - dokumentację projektową,

    - - recepty mieszanek i ustalenia technologiczne

    - - księgi obmiaru robót i dziennik budowy,

    - - wyniki badań kontrolnych i oznaczeń laboratoryjnych,

    - - sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robót, wykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej

    - dokumentacji projektowej oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczące warunków realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia robót),

    - - inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbierającego,

    - - dokumentację powykonawczą dla autostrad i dróg ekspresowych,

    - - kosztorys wykonawczy sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania i

    - wymaganiami zamawiającego

Dokonujący odbioru robót ocenia ich jakość i ilość na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.

Jeżeli według oceny odbierającego, wykonane roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie są gotowe do odbioru, odbierający w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru. Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokół.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać spisane i potwierdzone przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczące rodzaju, ilości i technologii mogą zostać uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierającego.

    - 8.2.1. Odstępstwo od wymagań

Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wypadki przekroczenia wartości dopuszczalnych podanych w punkcie 5.2 i 5.3 oraz niżej, to każdy taki wypadek jest uznawany za wadę. Mogą mieć również miejsce inne wady, które nie są opisane w niniejszych wymaganiach technicznych.

    - 8.2.2. Potrącenia i postępowanie z wadami

Korzystając z przysługujących mu praw, Inspektor Nadzoru może w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych:

    - - grubości warstwy,

    - - ilości zużytego materiału,

    - - składu mieszanki mineralnej,

    - - zawartości lepiszcza,

    - - wskaźnika zagęszczenia,

    - - równości,

    - - właściwości przeciwpoślizgowych,

    - dokonać potrąceń według zamieszczonych dalej wzorów, o ile wykonawca wyrazi na to pisemną zgodę. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowiązany usunąć wady.

Jeżeli wada wynikająca z przekroczenia wartości dopuszczalnej pojawi się przed terminem przedawnienia się reklamacji, to Inspektor Nadzoru może żądać usunięcia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potrąconej z powodu wady, jeżeli wada zostanie usunięta w ramach jego zobowiązań gwarancyjnych.

W wypadku rozwiązań tymczasowych potrącenie należy uzgodnić w osobnych umowach. Przy ustalaniu wysokości potrąceń należy uwzględnić skrócenie okresu użytkowania.

    - 8.2.2.1. Grubość warstwy i ilość zużytego materiału

Uzgodnione grubości warstw lub ilości materiałów na określoną powierzchnię mogą być zaniżone o nie więcej niż wartości dopuszczalne podane w tablicy 24.

Określając ilość materiałów na daną powierzchnię oraz średnią grubość warstwy, za podstawę należy przyjąć cały odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzić podczas kontroli ilościowej odcinki częściowe. Odcinki częściowe powinny odpowiadać, co najmniej wydajności dziennej.

Wymagania dotyczące minimalnej ilości materiału przypadającego na warstwę mieszanki o grubości 1cm podaje tablica 30.

Za grubość warstw przyjmuje się arytmetyczną średnią wszystkich jednostkowych wartości grubości dla danej warstwy na całym odcinku budowy.

    - Tablica 30. Minimalne ilości materiałów przypadające na 1m2 nawierzchni o grubości 1cm

| Lp. | - Typ i wymiar mieszanki | - Minimalna ilość materiału na 1m2 nawierzchni o grubości 1cm dla kategorii ruchu KR3÷KR4, [kg] |
| --- | --- | --- |
| 1 | - AC 16 do warstwy wiążącej | 17,1 |
| 2 | - AC 11 do warstwy ścieralnej | 12,1 |

    - 8.2.2.2. Skład mieszanki mineralnej

Skład mieszanki mineralnej ocenia się na podstawie badań ekstrakcji, a następnie na podstawie analizy sitowej uzyskanego kruszywa z 1/3 próbki. W wypadku wątpliwym dokonuje się badania z dwóch pozostałych części próbki.

W takim wypadku średnie wartości składu oblicza się z dwóch najmniej różniących się wyników.

Dopuszczalne odchyłki podaje tablica 31.

Ocenianymi parametrami są:

    - - zawartość ziaren mniejszych od 0,063 mm,

    - - zawartość ziaren większych od 2 mm.

    - Tabela 31. Dopuszczalne odchyłki składu mieszanki mineralnej od podanej w recepcie

| - Lp. | - Oceniany parametr | - Granice dopuszczalnych odchyłek [% bezwzględne] |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Mieszanki mineralno-asfaltowe wałowane - Podział wg klas drogi |
|  |  | Z, L |
| 1 | - Zawartość ziaren < 0,063 mm | 2,1 ÷ 4,0 |
| 2 | - Zawartość ziaren > 2,0 mm | 7,0 ÷ 14,0 |

    - 8.2.2.3. Zawartość lepiszcza

Zawartość lepiszcza w każdej próbce pobranej z wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej lub w próbce pobranej wyjątkowo z zagęszczonej warstwy nie może odbiegać od wymaganej wartości o więcej niż tolerancje podane w tablicy 32. Te same wartości tolerancji dotyczą obliczonej średniej arytmetycznej zawartości asfaltu z danego odcinka budowy.

Zawartość lepiszcza należy oznaczać według PN-EN 12697-1.

    - Tablica 32. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

| Lp. | Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej | - Liczba wyników badań |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1 | - 2 | 3÷4 | 5÷8 | 9÷19 | - ≥20 |
| 1 | - AC do warstwy wiążącej | - ±0,50 | ±0,45 | - ±0,40 | - ±0,35 | - ±0,30 | - ±0,25 |
| 2 | - AC do warstwy ścieralnej | - ±0,60 | ±0,55 | - ±0,50 | - ±0,40 | - ±0,35 | - ±0,30 |

    - 8.2.2.4. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni

Wskaźnik zagęszczenia gotowych warstw asfaltowych i każdej próbki pobranej z zagęszczonej nawierzchni nie może być mniejszy od wartości podanych w tablicy 17, która określa również wymaganą zawartość wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni z poszczególnych mieszanek mineralnoasfaltowych.

    - 8.2.2.5. Równość

Jeżeli nierówność podłużna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, oceniana metodą z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metodą równoważną, jest większa od ustalonej wartości dopuszczalnej, Zamawiający nalicza potrącenia za wady trwałe. Nierówność ustala się dla każdego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinków warstwy nawierzchni.

    - 8.2.3. Obliczenie kwoty potrąceń

Jeżeli Inspektor Nadzoru wprowadzi potrącenia zgodnie z punktem 8.2.2 z powodu wykrytych wad ilościowych, grubości, składu mieszanki mineralnej, zawartości lepiszcza, wskaźnika zagęszczenia, równości lub właściwości przeciwpoślizgowych, to ich wysokość jest obliczana na podstawie wzorów podanych poniżej. Potrącenia naliczane są dla wad większych niż dopuszczalna tolerancja wykonania.

Jeżeli w jednej inwestycji zostanie wykryta większa ilość wad, z powodu których powinny być dokonane potrącenia zgodnie z odpowiednimi punktami od 8.2.3.1 do 8.2.3.6, to potrącenia te należy zsumować. Ogólna kwota wszystkich potrąceń jest ograniczona do 70% ceny ogólnej danej pozycji w

    - odniesieniu do przyporządkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowej.

    - 8.2.3.1. Niewłaściwa grubość warstwy

Potrącenie jest obliczane zarówno na podstawie średniej wartości wszystkich wartości jednostkowych, jak i na podstawie sumy potrąceń częściowych. Kwotę potrącenia stanowi wyższa wartość.

Jeżeli rzeczywista grubość warstwy (wartość średnia) jest mniejsza od grubości zapisanej w kontrakcie o więcej niż wartość dopuszczalna podana w tablicy 24, to niezależnie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach rozliczenia (patrz punkt 8.5.1.3.), potrącenie jest obliczane według

    - następującego wzoru:

    - Agw = ( Pgw/100) x 3,75 x K x F lub Agw = A’ x (K x F/100),      (1)

    - w którym:

    - Agw - potrącenie, [PLN];

    - Pgw - wartość przekroczenia w dół wartości dopuszczalnej 10% lub 15% grubości określonej w

    - kontrakcie, [%];

    - K - koszt 1m2 wykonanej warstwy wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN];

    - F - powierzchnia objęta sprawdzeniem, [m2].

Jeżeli jednostkowe wartości grubości są niŜsze od wartości określonych w kontrakcie o więcej niż dana wartość dopuszczalna podana w tablicy 24, to potrącenia częściowe dla danych powierzchni są obliczane według wzoru (1). W miejsce wartości dopuszczalnej 10% lub 15% dla wartości średniej,

    - należy wstawić wartość dopuszczalną 10%, 15% lub 25% dla wartości jednostkowych.

Przy obliczaniu wartości jednostkowych oraz średnich, dla grubości w ramach obliczeń wysokości potrąceń w punktach pomiarowych wielowarstwowych struktur bez ograniczeń, są uwzględniane warstwy położone wyżej jako kompensacja występującego niedoboru grubości.

W celu ułatwienia posługiwania się wzorem (1), na rys. 1 i w tablicy 33, przedstawiono wartość parametru A' = Pgw x 3,75 [%] w zależności od wartości Pgw.

    - 8.2.3.2. Niewłaściwa ilość zużytego materiału

Jeżeli rzeczywista ilość materiału jest mniejsza od ilości zapisanej w kontrakcie o więcej niż wartość dopuszczalna podana w tablicy 21, to niezależnie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach rozliczenia (p. 8.5.2.3), potrącenie jest obliczane według wzoru (1).

    - Tablica 33. Tabelaryczne przedstawienie wartości parametru A '

| Lp. | - Parametr | - Wartość parametru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Pgw [%] | - 0,5 | - 1,0 | - 1,5 | - 2,0 | - 2,5 | - 3,0 | - 3,5 | - 4,0 | - 4,5 | - 5,0 | - 5,5 | - 6,0 | - 6,5 | - 7,0 |
| 2 | - A’ [%] | - 1,875 | - 3,750 | - 5,625 | - 7,500 | - 9,375 | - 11,250 | - 13,125 | - 15,000 | - 16,875 | - 18,750 | - 20,625 | - 22,500 | - 24,375 | - 26,250 |
| 3 | - Pgw [%] | - 7,5 | - 8,0 | - 8,5 | - 9,0 | - 9,5 | - 10,0 | - 10,5 | - 11,0 | - 11,5 | - 12,0 | - 12,5 | - 13,0 | - 13,5 | - 14,0 |
| 4 | - A’ [%] | - 28,125 | - 30,000 | - 31,875 | - 33,750 | - 35,625 | - 37,500 | - 39,375 | - 41,250 | - 43,125 | - 45,000 | - 46,875 | - 48,750 | - 50,625 | - 52,500 |

    - 8.2.3.3. Niewłaściwy skład mieszanki mineralnej

Potrącenia oblicza się według wzorów (2) i (3) dla wszystkich badanych parametrów, proporcjonalnie do wartości charakteryzującej poszczególne warstwy nawierzchni o powierzchni reprezentowanej przez każdą z próbek:

    - - potrącenia za niewłaściwą ilość ziaren mniejszych od 0,063mm Aw = pw x K x F   (2)

    - - potrącenia za niewłaściwą ilość ziaren większych od 2,0mm Az = pz x K x F   (3)

W których:

    - Aw i Az - potrącenie, [PLN]

    - pw i pz - współczynniki podane w tablicach 34 i 35;

    - K - koszt 1m2 warstwy wykonanej wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN]

    - F - powierzchnia warstwy reprezentowana przez próbkę lub pomiar, [m2]

Jeżeli odchyłki przekraczają maksymalne wartości dopuszczalne, to dany odcinek należy wyłączyć z odbioru do czasu wykonania robót niezbędnych do uzyskania wymaganych cech na tym odcinku. W takim wypadku dopuszczalny jest, za zgodą stron, odbiór częściowy.

    - Tablica 34. Współczynnik pw do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziaren mniejszych             od 0,063mm w mieszance mineralno-asfaltowej

| - Lp. | - Odchylenie od recepty [%] | - Współczynnik pw [-] |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Mieszanka mineralno-asfaltowe - Podział wg klas drogi |
|  |  | Z, L, D |
| 1 | - 2,1 | 0,0010 |
| 2 | - 2,2 | 0,0020 |
| 3 | - 2,3 | 0,0040 |
| 4 | - 2,4 | 0,0060 |
| 5 | - 2,5 | 0,0080 |
| 6 | - 2,6 | 0,0110 |
| 7 | - 2,7 | 0,0150 |
| 8 | - 2,8 | 0,0190 |
| 9 | - 2,9 | 0,0230 |
| 10 | - 3,0 | 0,0280 |
| 11 | - 3,1 | 0,0330 |
| 12 | - 3,2 | 0,0390 |
| 13 | - 3,3 | 0,0450 |
| 14 | - 3,4 | 0,0590 |
| 15 | - 3,5 | 0,0660 |
| 16 | - 3,6 | 0,0750 |
| 17 | - 3,7 | 0,0830 |
| 18 | - 3,8 | 0,0920 |
| 19 | - 3,9 | 0,1010 |
| 20 | - 4,0 | - |
| 21 | - 4,1 | - |
| 22 | - 4,2 | - |
| 23 | - 4,3 | - |
| 24 | - 4,4 | - |
| 25 | - 4,5 | - |

    - Tablica 35. Współczynnik pz do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziaren większych               od 2,0mm w mieszance mineralno-asfaltowej

| - Lp. | - Odchylenie od recepty [%] | - Współczynnik pz [-] |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Mieszanka mineralno-asfaltowe - Podział wg klas drogi |
|  |  | Z, L, D |
| 1 | - 5 | - |
| 2 | - 6 | - |
| 3 | - 7 | 0,001 |
| 4 | - 8 | 0,003 |
| 5 | - 9 | 0,007 |
| 6 | - 10 | 0,012 |
| 7 | - 11 | 0,021 |
| 8 | - 12 | 0,028 |
| 9 | - 13 | 0,039 |
| 10 | - 14 | 0,050 |

    - 8.2.3.4. Niewłaściwa zawartość lepiszcza

Jeżeli rzeczywista zawartość lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltowej jest mniejsza od zawartości deklarowanej o więcej niż wynosi wartość tolerancji podana w tablicy 18, to potrącenie należy obliczyć według wzorów (4) i (5). JeŜeli jest za mała zawartość lepiszcza dla pojedynczego wyniku badań i dla wartości średnich z 2÷4 próbek to:

    - - dla p1≤ 0,3% niedobór lepiszcza oblicza się według wzoru: Al = (pl/100) x 30 x K x F, (4)

    - -dla p1> 0,3 % niedobór lepiszcza oblicza się według wzoru: Al = [(pl x 130 – 30)/100] x K x F (5)

    - w których:

    - Al - potrącenie, [PLN];

    - pl - wartość przekroczenia w dół wartości dopuszczalnej i tolerancji podanej w tablicy 18, na

    - podstawie zawartości podanej przy badaniach kontrolnych mieszanki wykonanych w ramach odbioru; niedobór poniżej wartości dopuszczalnej, [%];

    - K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m2] lub [PLN/t];

    - F - powierzchnia objęta sprawdzeniem, [m2] lub odpowiednia ilość materiału, [t].

W celu ułatwienia posługiwania się wzorami (4) i (5) wartość parametru A' przedstawiono           w tablicy 36.

    - Tablica 36. Tabelaryczne przedstawienie wartości parametru A' [%]                                                   jeżeli pl≤ 0,3 to A' = pl x 30; jeżeli pl > 0,3 to A' = pl x 130 - 30

| Lp. | - Parametr | - Wartość parametru |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - p1 [%] | - 0,1 | - 0,2 | - 0,3 | - 0,4 | - 0,5 | - 0,6 | - 0,7 | - 0,8 |
| 2 | - A’ [%] | - 3 | - 6 | - 9 | - 22 | - 35 | - 48 | - 61 | - 74 |

Jeżeli jest za mała zawartość lepiszcza dla wartości średnich z pięciu i więcej prób, to wzór na obliczenie potrącenia przybiera postać:

    - Al = (pl/100) x 100 x K x F (6)

W celu ułatwienia posługiwania się wzorem (6) w tablicy 37 przedstawiono wartość parametru   A' = pl x l00.

    - Tablica 37. Tabelaryczne przedstawienie wartości parametru A '

| Lp. | - Parametr | - Wartość parametru |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - p1 [%] | - 0,1 | - 0,2 | - 0,3 | - 0,4 | - 0,5 | - 0,6 | - 0,7 | - 0,8 |
| 2 | - A’ [%] | - 10 | - 20 | - 30 | - 40 | - 50 | - 60 | - 70 | - 80 |

Potrącenie można obliczyć zarówno na podstawie wartości średniej z wszystkich wartości jednostkowych, jak i na podstawie sumy potrąceń częściowych dokonanych na podstawie wartości dla pojedynczego wyniku badań. Wyższa wartość jest wartością potrącenia.

    - 8.2.3.5. Niewłaściwe zagęszczenie warstwy

Jeżeli wskaźnik zagęszczenia jest niższy od wartości dopuszczalnej podanej w tablicy 17, to potrącenie należy obliczać zgodnie z wzorem (7):

    - Ag = (pg2/100) x 3 x K x F   (7)

    - w którym:

    - Ag - potrącenie, [PLN];

    - pg - wartość przekroczenia w dół wartości dopuszczalnej w stosunku do żądanego wskaźnika

    - zagęszczenia, [%];

    - K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m2] lub [PLN/t];

    - F - powierzchnia objęta sprawdzeniem [m2] lub odpowiednia ilość materiału [t].

W celu ułatwienia posługiwania się wzorem (7) wartość parametru A'= pg2 x 3 przedstawiono      w tablicy 38.

    - Tablica 38. Tabelaryczne przedstawienie wartości parametru A '

| Lp. | - Parametr | - Wartość parametru |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - pg [%] | - 0,5 | - 1,0 | - 1,5 | - 2,0 | - 2,5 | - 3,0 | - 3,5 | - 4,0 |
| 2 | - A’ [%] | - 0,75 | - 3,00 | - 6,75 | - 12,00 | - 18,75 | - 27,00 | - 36,75 | - 48,00 |

    - Przykład:

    - asfaltowa warstwa ścieralna z SMA

    - K= 100 PLN/m2

    - F = 6000 m2

    - wymagany wskaźnik zagęszczenia 97 %

    - uzyskany wskaźnik zagęszczenia 96 %

    - niedobór pg = (97-96) % = 1%

    - A' = 12 x 3 = 3 %

    - Zatem potrącenie wynosi: Ag = (3 : 100) x 100 [PLN/m2] x 6000 [m2] = 18000 PLN

    - 8.2.3.6. Niewłaściwa równość

Potrącenie za nierówności mierzone metodą łaty i klina jest obliczane według wzoru:

    - Ar = Σ Pr2 x (0,0015 x K x Fr)

    - w którym:

    - Ar - potrącenie, [PLN];

    - Pr - zmierzona nierówność w mm powyżej ustalonej wartości dopuszczalnej;

    - Fr - powierzchnia ocenianego pasa warstwy nawierzchni na długości 100 m.

W wypadku, gdy Σ Pr2>130, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

    - 8.3. Reklamacje

W ocenie przed upływem terminu gwarancyjnego pod uwagę brane jest zużycie nawierzchni, z uwzględnieniem kategorii ruchu i klasy drogi.

Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawierzchni asfaltowych, jeżeli zostały one wykonane jako nowe, jako pełna przebudowa istniejącej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji uwzględniającym wymagania klasy drogi oraz warunki podane w dokumentacji projektowej.

W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego przez okres ponad 1 roku, w czasie częściowego odbioru robót okres gwarancyjny odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) wydłuża się            o 1 rok.

    - 8.4. Obmiary i rozliczenia

W opisie wymagań należy określić, czy rozliczenie ma być przeprowadzone według grubości warstwy, czy według ilości materiałów zużytych na daną powierzchnię. W wypadku powierzchni mniejszych niż 6000m2 należy wymagać rozliczenia według grubości. Jeżeli wymagane jest rozliczenie według grubości, to należy podać metodę pomiaru.

Poszczególne warstwy należy rozliczyć zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie.

Zapłata za dodatkowe szerokości, długości, grubości i ilości materiałów, wykraczające poza postanowienia poniższych punktów, przysługuje tylko wtedy, gdy ich wykonanie zostało zlecone na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien w porę zgłosić odpowiedni wniosek, jeżeli konieczność wykonania dodatkowych ilości pojawi się bez jego winy.

Próbki pobrane do rozliczenia należy na żądanie przekazać Inspektorowi Nadzoru.

    - 8.4.1. Szerokość

Szerokość wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypadku wyprofilowanej ukośnej krawędzi do środka linii skosu o założonym pochyleniu 2:1.

    - 8.4.2. Grubość

Pojedynczy pomiar grubości należy wykonywać w punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na wykonanej powierzchni.

Odległość wzdłużna profili pomiarowych powinna wynosić 50m. W wypadku stosowania rdzeni wiertniczych może zostać ona zwiększona do 200m. Minimalna liczba punktów pomiarowych wynosi jednak 20.

Liczba punktów pomiarowych warstw asfaltowych krótszych odcinków lub ulic miejskich może zostać zredukowana.

Przy pomiarze grubości poprzez pomiar odległości od sznura lub niwelację, dla każdego mierzonego profilu należy zmierzyć po trzy punkty na osi jezdni oraz w obydwu zewnętrznych punktach 1/3 połowy jezdni (dla jezdni o szerokości 7,50 m odległość od osi jezdni wynosi 2,50 m).

Przy pomiarze grubości za pomocą grubościomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiarów rdzenia, dla każdego profilu należy sprawdzać tylko jeden punkt na przemian z prawej strony, na środku i z lewej strony osi jezdni.

    - 8.5. Rozliczenie

    - 8.5.1. Rozliczenie według grubości

    - 8.5.1.1. Sprawdzenie grubości

Jeżeli kontrakt przewiduje wykonanie warstw asfaltowych, to dla każdej warstwy należy wykazać, czy grubość rzeczywista jest zgodna z grubością określoną w kontrakcie.

Za grubość przyjmuje się średnią arytmetyczną z wszystkich pomiarów dla danej warstwy na całym odcinku budowy.

Wykazanie ilościowe nie jest wymagane.

    - 8.5.1.2. Grubość dodatkowa

Dodatkowe grubości poszczególnych warstw będą w pierwszej kolejności zaliczane jako wyrównanie niedoborów niżej leżących warstw mineralnoasfaltowych.

Pozostała dodatkowa grubość górnej warstwy nawierzchni asfaltowej wykonanej zgodnie z kontraktem będzie uwzględniona przy zapłacie tylko w zakresie 5% grubości wymaganej w kontrakcie. To samo dotyczy sytuacji, w której wykonana jest tylko jedna warstwa. Niedobory grubościowe poszczególnych warstw będą potrącane, chyba że zostały skompensowane nadmiarami z warstw wyższych.

    - 8.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowej

Jeżeli przy rozliczeniu należy uwzględnić nadmiar lub niedobór grubości warstw, uzgodniona cena jednostkowa do rozliczenia zostanie zmieniona w zależności od stosunku dodatkowej grubości podlegającej zapłacie do grubości żądanej (rozliczeniowa cena jednostkowa).

    - 8.5.2. Rozliczenie według ilości materiałów

    - 8.5.2.1. Wykazanie ilości zużytych materiałów

Jeżeli kontrakt przewiduje rozliczenie według ilości materiałów zużytych na jednostkę powierzchni [kg/m2], to dla każdej warstwy należy wykazać, na ile rzeczywista ilość jest zgodna z ilością określoną w kontrakcie. Jako podstawę do obliczenia tej ilości dla każdej warstwy należy przyjąć ilość zużytą na cały odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać udokumentowania ilościowego dla odcinków częściowych. Odcinki takie powinny wtedy odpowiadać, co najmniej wydajności dziennej.

    - 8.5.2.2. Ilości dodatkowe

Dodatkowe grubości poszczególnych warstw będą w pierwszej kolejności zaliczane jako wyrównanie niedoborów niżej leżących warstw z mieszankimineralno-asfaltowej. Pozostała dodatkowa grubość górnej warstwy nawierzchni asfaltowej wykonywanej zgodnie z kontraktem będzie uwzględniona przy zapłacie tylko w zakresie 5% ilości wymaganej w kontrakcie.

To samo dotyczy sytuacji, w której Wykonywana jest tylko jedna warstwa. Niedobory ilościowe poszczególnych warstw będą potrącane, chyba że zostały skompensowane nadmiarami z warstw wyższych.

    - 8.5.2.3. Dostosowanie ceny

Jeżeli przy rozliczeniu należy uwzględnić nadmiar lub niedobór ilościowy, uzgodniona cena jednostkowa do rozliczenia zostanie zmieniona w zależności od stosunku dodatkowej ilości podlegającej zapłacie do ilości żądanej (rozliczeniowa cena jednostkowa).

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność za 1m2 wykonanej warstwy wiążącej i ścieralnej należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

    - - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

    - - oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy opracowanym przez

    - Wykonawcę,

    - - zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki,

    - - opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszankę mineralno-asfaltową wraz z badaniami,

    - - wykonanie odcinka próbnego,

    - - wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzoną receptą laboratoryjną,

    - - transport mieszanki na miejsce wbudowania,

    - - zabezpieczenie krawędzi złączy,

    - - wbudowanie mieszanki zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem z zachowaniem

    - projektowanej niwelety,

    - - zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej oraz obcięcie krawędzi i posmarowanie gorącym

    - lepiszczem,

    - - przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, w tym dodatkowo

    - zleconych przez Inspektora Nadzoru,

    - - utrzymanie warstwy wiążącej i ścieralnej w czasie robót,

    - - wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą SST i zgodnych z

    - Dokumentacją Projektową i SST.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

    - 1. „WT-1 Kruszywa 2010"

    - 2. „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008" i „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010”

    - 3. „WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

    - 4. Polskie Normy powołane w WT-1

    - 5. Polskie Normy powołane w WT-2

    - 6. Polskie Normy powołane w WT-3

    - 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,

    - jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

    - 8. Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Zeszyt 66,