- D-04.08.02 Wyrównanie podbudowy chudym betonem

# 1. WSTĘP

- 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej nr 1 141R klasy "Z" - zbiorczej, ul. Wojska Polskiego w km 0+000,00 ÷ 0+570,20,  km 0+703,54 ÷ 1+302,65,  km 1+498,10 ÷ 2+167,10 w m. Mielec..

- 1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych STWiORB

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wyrównania podbudowy chudym betonem.

## 1.4. Określenia podstawowe

- 1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu wyrównania jej nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym.

- 1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu”  pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.6. Kod i nazwa robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45 23 33 20-8: Fundamentowanie dróg.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Materiały do wytworzenia mieszanki chudego betonu

- Do wytworzenia mieszanki chudego betonu należy stosować materiały spełniające wymagania określone w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 2.

## 2.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej

- Uziarnienie mieszanki mineralnej przeznaczonej do wytworzenia chudego betonu powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 2.

## 2.4. Składowanie materiałów

- Dostawy i składowanie kruszyw i cementu powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 2.

## 2.5. Wymagania dla chudego betonu na warstwy wyrównawcze podbudowy

- Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 2.

- Dopuszcza się, przy wykonywaniu badań kontrolnych, stosowanie próbek walcowych, przy czym otrzymany wynik wytrzymałości należy sprowadzić do wytrzymałości wzorcowej próbki sześciennej o wymiarach 15 x 15 x 15 cm, wykorzystując następujące zależności:

- R15 = 0,93 R8

- R15 = 1,10 R16

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania robót

- Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego, sprawnego technicznie sprzętu:

- wytwórni stacjonarnej do wytwarzania mieszanki betonowej,

- układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki betonowej,

- walców stalowych gładkich statycznych lub wibracyjnych oraz ogumionych do zagęszczania mieszanki betonowej,

- zagęszczarek płytowych, ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania mieszanki w  miejscach trudno dostępnych,

- polewaczek do pielęgnacji betonu.

## 3.3. Wymagania dla wytwórni i sprzętu

- Wymagania szczegółowe dla wytwórni betonu i sprzętu do wykonania wyrównania podbudowy chudym betonem są określone w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 3.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

- Transport kruszyw, cementu i wody powinien spełniać wymagania określone w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 4.

## 4.3. Transport mieszanki betonowej

- Transport mieszanki betonowej powinien spełniać wymagania określone w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 4.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Projektowanie chudego betonu

- Zasady projektowania chudego betonu są określone w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 5.

## 5.3. Produkcja chudego betonu

- Zasady produkcji chudego betonu są określone w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 5.

## 5.4. Odcinek próbny

- Zasady wykonania i badania odcinka próbnego podano w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 5.

## 5.5.Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu chudym betonem

- Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń zgodnie z STWiORB D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” i zwilżona.

- Prace pomiarowe powinny  być wykonane w sposób umożliwiający wykonanie wyrównania podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową.

- Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania wyrównania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.

- Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie linki do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. Po wytyczeniu wyrównania podbudowy należy ustawić wzdłuż istniejącej podbudowy prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle warstwę wyrównawczą podbudowy z chudego betonu w stanie niezagęszczonym. Prowadnice winny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się w czasie układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

## 5.6. Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej

- Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej wynosi 10 cm. Warstwę wyrównawczą układa się i zagęszcza według zasad określonych w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 5.

## 5.7. Utrzymanie wyrównanej podbudowy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym stanie, aż do czasu ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny.

## 5.8. Pielęgnacja wyrównanej podbudowy

- Pielęgnacja wyrównania podbudowy chudym betonem jest określona w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 5.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 6.

## 6.3. Badania w czasie robót

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania wyrównania podbudowy podano w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu”  pkt 6.

## 6.4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbudowy

- Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanego wyrównania powinny być zgodne z określonymi dla podbudowy w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu”  pkt 6.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanej mieszanki chudego betonu.

# 8. odbiór robót

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy chudym betonem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- wyprodukowanie mieszanki chudego betonu,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podbudowy,

- przygotowanie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych,

- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonymi spadkami i profilem,

- pielęgnację wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. przepisy związane

- Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania chudym betonem są podane w STWiORB D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 10.